[image: image1.jpg]EPECTA

AKPUJIOBO-THUIICOBASL

HITTATJIEBKA

ANacTU4HO U
rNagko HaHocuTcAa

BenukonenHo ummbyeTcn
W OKpawuBaeTcsa

BO3MOXEH Pa3oBbIi
cnoi go 30 Mm

S E—

JJISE CTEH, ITIOTOJIKOB,
THIICOKAPTOHA






ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!
Сухая акрилово-гипсовая шпатлевка «БЕРЕСТА старт-финиш» (2 в 1) – АНАЛОГ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Сфера применения – ремонтные и отделочные работы внутри помещений. Идеально скрывает стыки гипсокартонных плит, заделывает крупные шероховатости, а также различного рода неровности и трещины на поверхности штукатурки. Прекрасно выравнивает внутри помещений основания из кирпича, бетона, газосиликатных блоков. Создает снежно-белую, гладкую поверхность, которую можно в последующим легко и безупречно окрасить.

Для производства шпатлевки используется только высококачественное импортное сырье, которое и является залогом качества конечного продукта.
– время застывания 2,5-3 часа;

– ровно накладывается;

– великолепно шлифуется и красится;

– идеально прилегает к поверхности;

– после высыхания приобретает безупречную, снежную белизну;

– создает гладкое покрытие, без трещин и дефектов;

– расход 3,5 кг/м2 (при слое около 3 мм.)
Цена: 22800 с НДС мешок 20 кг. Гибкая система скидок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СУХОЙ АКРИЛОВОЙ ШПАТЛЕВКИ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ «БЕРЕСТА старт- финиш»                                                                                                                                                                    
	Наименование объекта испытаний (показатели, технические

требования)
	Номер пункта НД,

устанавливающего
	Нормированное значение
	Фактическое значение
показателя для образцов
	Вывод о

соответствии требованиям НД

	
	Требования к продукции
	Метод
испытаний
	
	Частное
	Среднее
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Влажность 
сухой смеси, %
	СТБ 1263-2001 п,5.3.,

Табл. 2
	СТБ 1263-2001
п. 8.6;

ГОСТ 8735-88, п.9
	Не
более 1
	0,23
	0,20
	0,19
	0,21
	Соответствует

	2.Остаток на сите 02, %
	СТБ 1263-2001,
п 5.3.,

Табл.2
	ГОСТ 23789-79, п.3.
	Не
более 2
	0
	Соответствует

	3. Начало 
схватывания, мин
	СТБ 1263-2001, п.5.3.,

Табл.2
	ГОСТ 23789-79, п.4.
	Не
менее 20
	52
	Соответствует

	4. Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, МПа
	СТБ 1263-2001, п.5.3.,

Табл.2
	СТБ 1263-2001, п.8.9;
ГОСТ 28574-90,п. 2.6.
	Не
менее 0,2
	0,63
	0,66
	0,63
	0,59
	0,65
	0,63
	Соответствует

	5. Коэффициент  паропроницаемости покрытия, мг/(м ч Па)
	СТБ 1263-2001, п.5.3.,
Табл.2
	СТБ 1263-2001, п.8.11;
ГОСТ 28575-90,п.2
	Не
менее 0,02
	0,068
	0,063
	0,065
	0,068
	0,067
	0,066
	Соответствует

	6.Усадка покрытия в слое толщиной 
1-3 мм
	СТБ 1263-2001, п.5.3.,

Табл.2
	СТБ 1263-2001, п.8.12
	Отсутствие трещин
	На покрытии отсутствуют видимые усадочные трещины
	Соответствует

	7. Удобонаносимость
	СТБ 1263-2001, п.5.3.,

Табл.2
	СТБ 1263-2001, п.8.22.
	Должна    легко наноситься на поверхность
	Шпатлевка эластичная легко наносится на
поверхность, не свертывается, не тянется за
инструментом
	Соответствует

	8. Способность 
шлифоваться
	СТБ 1263-2001, п.5.3.,

Табл.2
	СТБ 1263-2001, п.8.18.

ГОСТ 10277-90,

П.3.9.
	Должна
шлифоваться без воды

(с водой)
	После шлифования в течение 15 мин. мокрым и сухим способом шлифовальной шкуркой зернистостью 4-6 шпатлевка не размокает и образуется ровная матовая поверхность
	Соответствует


ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В г. МИНСКЕ: ООО «Бударко», ул. К.Чорного, 12а.

Тел.факс: 280-16-05; моб. 8-029-168-16-05.
Товар сертифицирован и имеет торговую наценку 0%!!!
