РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО ООО «ЭЛЕКТРОКОМПАНИЯ»

РБ, Минская обл. г.,  Жодино ул. Сухогрядская д.3 корп.2 ком. 6 

тел. (01775) 340-14, 745-21, (029)333-55-40, (029)654-29-88.

e-mail: skopin@tut.by  www.antiseptik.by
Антисептики «ЭК – Гранит» (7% и 10%-ой концентрации)
для биозащиты лесопиломатериалов и изделий из древесины

ТУ ВУ 690297859.001-2008

(гигиеническое удостоверение №08-33-0.344547 до 08.09.2011г.)

Сильнодействующий антисептик для здоровой и пораженной древесины.

Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, возбудителей гниения, препятствует их появлению, замедляет процесс ветшания и разрушения древесины.
1. Антисептик «ЭК – Гранит» (10% концентрации) - состав для трудных и ответственных условий эксплуатации (при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной воды, контакте с грунтом).

Труднодоступных деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, шпал, лаг, нижних и верхних венцов, настилов по грунту, столбов, заборов и оград, причалов, погребов, животноводческих ферм, овощехранилищ, рудничных стоек долговременной службы, теплиц и других пиленых, строганных и бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения, подверженных активному биоразрушению. (эксплуатация в условиях I-XIII классов службы по ГОСТ 20022.2-80, СанПиН 6027-91) 
Подходит для внутренних и наружных работ, обработка помещений с повышенной  влажностью. Невымываем. Допускается последующее покрытие лакокрасочными материалами. 

В отношении кирпича, штукатурки, бетона обладает антибактериальной и антигрибковой активностью, уничтожает образования и препятствует развитию всех видов деревоокрашивающих и плесневелых грибов.
1.1 Антисептик «ЭК – Гранит» (7% концентрации)- состав для нормальных условий эксплуатации (защита от конденсации влаги, без непосредственного контакта с грунтом и атмосферными осадками)

используемый в строительстве при эксплуатации в условиях I-VIII классов службы по ГОСТ 20022.2-80, СанПиН 6027-91 категории А, Б и В: Деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений (жилые здания и общежития, предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы, детские дошкольные учреждения и школы, лечебно-профилактические учреждения, административные здания, спортивно-зрелищные сооружения, промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения), деревянная тара (под оборудование, материалы и продукты, хранимые в неотапливаемых складах, а также транспортируемые транспортом), деревянные детали кузовов-фургонов.
Подходит для внутренних и наружных работ, обработка помещений с повышенной  влажностью. Трудновымываем. Допускается последующее покрытие лакокрасочными материалами.
1.2 Срок сохранения эффективности «ЭК - Гранит»- 35-40 лет ГОСТ 20022.0-93
 (Защищающая способность против деревоокрашивающих и плесневелых грибов (ГОСТ 30495-2006)-высокоэффективное.

Эффективность по отношению к дереворазрушающему штамму гриба Coniophora puteana при поглощении более 12% составляет 100%.

Низкая коррозийная эффективность по ГОСТ 26544-85, ГОСТ 30495-2006.)

Показатель активности ионов водорода- рН 6,0-6,9.Плотность, водного раствора с массовой долей антисептика: 10%- 1,063 кг/см3; 7%-1,043 кг/см3
[image: image1.jpg]


«СРЕДСТВА ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ «ЭК-1»

ДЛЯ ОГНЕБИОЗАЩИТЫ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ»
ТУ ВY 690297859.002- 2009

(сертификат соответствия № BY/112 03/03/033 01488 до 19.12.2014г. выд. МЧС РБ)
    1. «ЭК-1» придает древесине и древесным материалам трудногорючие свойства при применении водного раствора  с расходом  0, 48 л/м²   и обеспечивает древесине 
I группу огнезащитной эффективности.
     2. «ЭК-1» обеспечивает древесине и древесным материалам трудновоспламеняемые свойства при расходе водного раствора  0, 38 л/м²   и обеспечивает древесине 
I I группу огнезащитной эффективности.
     3. «ЭК-1»  обеспечивает коэффициент дымообразования огнезащищенному древесному материалу от 50 до 500 м2кг-1 включительно при расходе не менее 0,38 л/м2 с индексом распространения пламени до 20.

     4. Срок сохранения огнезащитной эффективности «ЭК- 1»- 5 лет.
     5. Защищающая способность против деревоокрашивающих и плесневелых грибов (ГОСТ 30495-2006)-эффективное.

    6. Эффективность по отношению к дереворазрушающему штамму гриба Coniophora puteana при поглощении более 15% составляет 100%.

  7. Показатель активности ионов водорода- рН 6,5-7,5.

                              «Антисептик «ЭК - ТРАНС»
для защиты древесины от заболонной грибной окраски и плесени на период атмосферной сушки или транспортирования во влажном состоянии.

ТУ  ВY  690297859.003-2011
Препарат «ЭК - ТРАНС»» водорастворимый, 2-х компонентный антисептик. Без запаха, обладает высокой проникаемостью в древесину, низкой коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается. 
Свежераспиленная древесина, обработанная не позже 12 часов после распиловки, не поражается окрашивающими грибами и плесенью в период атмосферной сушки или транспортирования во влажном состоянии при расходе препарата 200г/м2.Поставляется в сухом и готовом виде к применению
«ЭК-АНТИСИНЕВА»

Пропитка отбеливающая для
лесопиломатериалов  и изделий из древесины 

ТУ  ВY  690297859.005-2011

Предназначена для восстановления естественного цвета древесины после воздействия УФ-излучения, атмосферных осадков, повреждения плесенью и деревоокрашивающими грибами. Применяют на строганных, пиленых и бревенчатых деревянных поверхностях внутри помещений и на открытом воздухе.

Свойства

· Эффективно обесцвечивает серый налет

· Глубоко проникает в поверхностный слой древесины и уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы и их споры, дезинфицируя поверхность древесины

· Обработанная древесина приобретает вид свежеспиленного среза и ее можно обрабатывать любыми красящими и защитными составами

· Сохраняет физико-химические свойства и не препятствует естественному "дыханию" древесины

Антисептики для защиты древесины 

 «ЭК-БИО»

ТУ  ВY  690297859.004-2011
свойства 

«ЭК-БИО» слабо токсичный, водорастворимый. Без запаха, не окрашивает древесину, не вызывает коррозии чёрных металлов. Пропитанная древесина склеивается и окрашивается, приобретает стойкость к воздействию бактерий, грибов, насекомых, увеличивает срок службы  от 20 до 50 лет в зависимости от пропитываемости и условий её эксплуатации
назначение

Защита древесины от биологического разрушения (гниения, поражения древоточцами)  лесоматериалов и заготовок контактирующей с продуктами питания, обрабатываемых во влажном и сухом состоянии. Объекты защиты: деревянные конструкции подверженные слабому вымыванию (деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений, тара, в т.ч. пищевая, стеллажи и т.п.). 

Поставляется в сухом и готовом виде к применению
Антисептики для защиты древесины 

 «ЭК-Био-Антижук»

ТУ BY 690297859.004-2011

Предназначен для уничтожения и предотвращения заражения деревянных поверхностей жуками-древоточцами на всех стадиях их развития. Состав предотвращает образование грибковых поражений,  появление различных видов  древесной синевы.

Инструкция по применению: раствор тщательно размешивается и наносится на очищенную от пыли, мела, извести, краски и т.п.  поверхность древесины ровным слоем без пропусков с помощью кисти, валика, распылителем. Для получения наилучшего эффекта в выходные отверстия жуков  нужно ввести состав с помощью шприца на максимальную глубину. После обработки  отверстия рекомендуется замазать воском или забить  деревянные колышки в отверстия. Обработанные поверхности рекомендуется предохранять от прямого воздействия атмосферных осадков.

Срок годности: 1 год  с даты изготовления

РБ, Минская обл. г.,  Жодино ул. Сухогрядская д.3 корп.2 ком. 6 

тел. (01775) 340-14, 745-21, (029)333-55-40, (029)654-29-88.

e-mail: skopin@tut.by  www.antiseptik.by
Отпускные цены различной расфасовки без учета НДС (руб.)

	Цена за 1 л/ 1 упаковку
	за 1 л/кг

без тары
	уп.1л
	уп.2л
	уп.5л
	уп.10л
	уп.20л

	ЭК-Гранит

10% концентрации

(для трудных условий эксплуатации)
	9980
	12380
	23930
	58300
	115750
	230150

	ЭК-Гранит

7% концентрации

(для нормальных условий эксплуатации при наличии конденсата)
	4950
	7350
	13870
	33150
	65450
	129550

	Средства огнебиозащитные «ЭК-1»
	6400/5400
	-------
	16720
	40350
	79990
	158590

	антисептик «ЭК-Транс» жидкий

(для атмосферного хранения и транспортирования в закрытом прострастве)
	1950
	-------
	--------
	--------
	35450
	69550

	антисептик «ЭК-Транс» сухой (кг)

(для атмосферного хранения и транспортирования в закрытом прострастве)
	15580
	-------
	--------
	--------
	157000
	---------

	«ЭК-АНТИСИНЕВА»
Пропитка отбеливающая 


	4500
	6850
	12920
	30850
	60990
	120590

	ЭК-БИО-АНТИЖУК

(профилактика и уничтожение жуков-древоточцев)
	6550
	-
	17070
	41150
	81450
	161550

	ЭК-БИО

(для внутренних работ, пищевая тара)


	6550
	-
	17070
	41150
	81450
	161550


